| Номинальный наружный диаметр, мм |  | Расчетная масса 1 м труб , кг |
| --- | --- | --- |
|  | ПЭ80 | PN3,2 | PN 4 | PN 5 | PN 6,3 | PN 7,5 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |
|  | ПЭ100 | PN 4 | PN 5 | PN 6,3 | PN 8 | PN 9,5 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 |  |
|  |  | SDR 41 S 20 | SDR 33 S 16 | SDR 26 12,5 | SDR 21 S 10 | SDR 17,6 S 8,3 | SDR 17 S 8 | SDR 13,6 S 6,3 | SDR 11 S 5 | SDR 9 S 4 | SDR 7,4 S 3,2 | SDR 6 S 2,5 |
|  | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка | Вес | стенка |
| 10 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,051 | 2,0* |
| 12 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,064 | 2,0 |
| 16 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,090 | 2,0* | 0,102 | 2,3* | 0,115 | 2,7 |
| 20 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,116 | 2,0* | 0,132 | 2,3 | 0,162 | 3,0* | 0,180 | 3,4 |
| 25 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,148 | 2,0* | 0,169 | 2,3 | 0,198 | 2,8 | 0,24 | 3,5 | 0,277 | 4,2 |
| 32 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | 0,193 | 2,0* | 0,229 | 2,4 | 0,277 | 3,0* | 0,325 | 3,6 | 0,385 | 4,4 | 0,453 | 5,4 |
| 40 | ( | – | ( | – | ( | – | 0,244 | 2,0* | 0,281 | 2,3 | 0,292 | 2,4 | 0,353 | 3,0 | 0,427 | 3,7 | 0,507 | 4,5 | 0,600 | 5,5 | 0,701 | 6,7 |
| 50 | ( | – | ( | – | 0,308 | 2,0 | 0,369 | 2,4 | 0,436 | 2,9 | 0,449 | 3,0 | 0,545 | 3,7 | 0,663 | 4,6 | 0,786 | 5,6 | 0,935 | 6,9 | 1,47 | 8,3 |
| 63 | ( | – | 0,392 | 2,0 | 0,488 | 2,5 | 0,573 | 3,0 | 0,682 | 3,6 | 0,715 | 3,8 | 0,869 | 4,7 | 1,05 | 5,8 | 1,25 | 7,1 | 1,47 | 8,6 | 1,73 | 10,5 |
| 75 | 0,469 | 2,0* | 0,543 | 2,3 | 0,668 | 2,9 | 0,821 | 3,6 | 0,97 | 4,3 | 1,01 | 4,5 | 1,23 | 5,6 | 1,46 | 6,8 | 1,76 | 8,4 | 2,09 | 10,3 | 2,45 | 12,5 |
| 90 | 0,630 | 2,2 | 0,782 | 2,8 | 0,969 | 3,5 | 1,18 | 4,3 | 1,40 | 5,1 | 1,45 | 5,4 | 1,76 | 6,7 | 2,12 | 8,2 | 2,54 | 10,1 | 3,00 | 12,3 | 3,52 | 15,0 |
| 110 | 0,930 | 2,7 | 1,16 | 3,4 | 1,42 | 4,2 | 1,77 | 5,3 | 2,07 | 6,3 | 2,16 | 6,6 | 2,61 | 8,1 | 3,14 | 10,0 | 3,78 | 12,3 | 4,49 | 15,1 | 5,25 | 18,3 |
| 125 | 1,22 | 3,1 | 1,50 | 3,9 | 1,83 | 4,8 | 2,26 | 6,0 | 2,66 | 7,1 | 2,75 | 7,4 | 3,37 | 9,2 | 4,08 | 11,4 | 4,87 | 14,0 | 5,78 | 17,1 | 6,77 | 20,8 |
| 140 | 1,53 | 3,5 | 1,87 | 4,3 | 2,31 | 5,4 | 2,83 | 6,7 | 3,35 | 8,0 | 3,46 | 8,3 | 4,22 | 10,3 | 5,08 | 12,7 | 6,12 | 15,7 | 7,27 | 19,2 | 8,49 | 23,3 |
| 160 | 1,98 | 4,0 | 2,41 | 4,9 | 3,03 | 6,2 | 3,71 | 7,7 | 4,35 | 9,1 | 4,51 | 9,5 | 5,50 | 11,8 | 6,67 | 14,6 | 7,97 | 17,9 | 9,46 | 21,9 | 11,1 | 26,6 |
| 180 | 2,47 | 4,4 | 3,05 | 5,5 | 3,78 | 6,9 | 4,66 | 8,6 | 5,47 | 10,2 | 5,71 | 10,7 | 6,98 | 13,3 | 8,43 | 16,4 | 10,1 | 20,1 | 12,0 | 24,6 | 14,0 | 29,9 |
| 200 | 3,03 | 4,9 | 3,82 | 6,2 | 4,68 | 7,7 | 5,77 | 9,6 | 6,78 | 11,4 | 7,04 | 11,9 | 8,56 | 14,7 | 10,4 | 18,2 | 12,5 | 22,4 | 14,8 | 27,4 | 17,3 | 33,2 |
| 225 | 3,84 | 5,5 | 4,76 | 6,9 | 5,88 | 8,6 | 7,29 | 10,8 | 8,55 | 12,8 | 8,94 | 13,4 | 10,9 | 16,6 | 13,2 | 20,5 | 15,8 | 25,2 | 18,7 | 30,8 | 21,9 | 37,4 |
| 250 | 4,81 | 6,2 | 5,90 | 7,7 | 7,29 | 9,6 | 8,92 | 11,9 | 10,6 | 14,2 | 11,0 | 14,8 | 13,4 | 18,4 | 16,2 | 22,7 | 19,4 | 27,9 | 23,1 | 34,2 | 27,0 | 41,5 |
| 280 | 5,96 | 6,9 | 7,38 | 8,6 | 9,09 | 10,7 | 11,3 | 13,4 | 13,2 | 15,9 | 13,8 | 16,6 | 16,8 | 20,6 | 20,3 | 25,4 | 24,4 | 31,3 | 28,9 | 38,3 | 33,9 | 46,5 |
| 315 | 7,49 | 7,7 | 9,35 | 9,7 | 11,6 | 12,1 | 14,2 | 15,0 | 16,7 | 17,9 | 17,4 | 18,7 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 28,6 | 30,8 | 35,2 | 36,6 | 43,1 | 42,8 | 52,3 |
| 355 | 9,53 | 8,7 | 11,8 | 10,9 | 14,6 | 13,6 | 18,0 | 16,9 | 21,2 | 20,1 | 22,2 | 21,1 | 27,0 | 26,1 | 32,6 | 32,2 | 39,2 | 39,7 | 46,4 | 48,5 | 54,4 | 59,0 |
| 400 | 12,1 | 9,8 | 15,1 | 12,3 | 18,6 | 15,3 | 22,9 | 19,1 | 26,9 | 22,7 | 28,0 | 23,7 | 34,2 | 29,4 | 41,4 | 36,3 | 49,7 | 44,7 | 59,0 | 54,7 | 69,0 | 66,4 |
| 450 | 15,2 | 11,0 | 19,0 | 13,8 | 23,5 | 17,2 | 29,0 | 21,5 | 34,0 | 25,5 | 35,5 | 26,7 | 43,3 | 33,1 | 52,4 | 40,9 | 62,9 | 50,3 | 74,6 | 61,5 | ( | – |
| 500 | 19,0 | 12,3 | 23,4 | 15,3 | 29,0 | 19,1 | 35,8 | 23,9 | 42,0 | 28,3 | 43,9 | 29,7 | 53,5 | 36,8 | 64,7 | 45,4 | 77,5 | 55,8 | 92,1 | 68,3 | ( | – |
| 560 | 23,6 | 13,7 | 29,4 | 17,2 | 36,3 | 21,4 | 44,8 | 26,7 | 52,6 | 31,7 | 55,0 | 33,2 | 67,1 | 41,2 | 81,0 | 50,8 | 97,3 | 62,5 | ( | – | ( | – |
| 630 | 29,9 | 15,4 | 37,1 | 19,3 | 46,0 | 24,1 | 56,5 | 30,0 | 66,6 | 35,7 | 69,6 | 37,4 | 84,8 | 46,3 | 103 | 57,2 | 123 | 70,3 | ( | – | ( | – |
| 710 | 38,1 | 17,4 | 47,3 | 21,8 | 58,5 | 27,2 | 72,1 | 33,9 | 84,7 | 40,2 | 88,4 | 42,1 | 108 | 52,2 | 131 | 64,5 | ( | – | ( | – | ( | – |
| 800 | 48,3 | 19,6 | 59,9 | 24,5 | 74,1 | 30,6 | 91,4 | 38,1 | 108 | 45,3 | 112 | 47,4 | 137 | 58,8 | ( | 72,6 | ( | – | ( | – | ( | – |
| 900 | 60,9 | 22,0 | 75,9 | 27,6 | 93,8 | 34,4 | 116 | 42,9 | 136 | 51,0 | 142 | 53,3 | 173 | 66,1 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – |
| 1000 | 75,4 | 24,5 | 93,5 | 30,6 | 116 | 38,2 | 143 | 47,7 | 168 | 56,6 | 175 | 59,3 | 214 | 73,5 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – |
| 1200 | 108 | 29,4 | 134 | 36,7 | 167 | 45,9 | 206 | 57,2 | 242 | 68,0 | 252 | 71,1 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – |
| 1400 | 148 | 34,3 | 183 | 42,9 | 227 | 53,5 | 280 | 66,7 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – |
| 1600 | 193 | 39,2 | 239 | 49,0 | 296 | 61,2 | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – | ( | – |